三民家商制服布料規範

 **1.男女生短袖上衣.男女生長袖上衣**

成份： 成份: 聚酯纖維 10 0 %；紗支:經紗150丹尼(含)以上、緯紗150丹尼(含)以上；密度：經紗 80 根(含)以上、緯紗 70 根(含)以上，具機能布特性：透氣、抗菌、除臭。

顏色：DIC色票2號（如附件）

 

 **2.女生裙子**

成份: 聚酯纖維 65 %；嫘縈35%；紗支:經紗40支雙股(含)以上、緯紗40支雙 股(含)以上；密度：經紗 70 根(含)以上、緯紗 56 根(含)以上，具平織布特性：壓摺不變型。

 顏色：白色及DIC色票544、 545、 582號四色交織（如附件）



 **3.****男生長褲、男女生西裝外套**

成份: 聚酯纖維 10 0 %；紗支:經紗150 丹尼(含)以上、緯紗300丹尼(含)以上；密度：經紗104根(含)以上、緯紗77 根(含)以上

具細斜布織法特性：柔軟、耐磨

 顏色：DIC色票544、582號二色交織（如附件）



**4.女生長褲**

成份: 聚酯纖維 10 0 %；紗支:經紗150 丹尼(含)以上、緯紗300丹尼(含)以上；密度：經紗104根(含)以上、緯紗77 根(含)以上

具細斜布織法特性：柔軟、耐磨

顏色：黑色

**注意事項:**

 丈量與製作：

一、服裝樣式請於上班時間至本校合作社參考，成分均±5％。

二、學生因故未能參加丈量者，由本校另行訂定時間，於指定地點統一丈量。

三、得標廠商應依本校規定之期限及指定地點，指派具專業工作人員，確實按每位同學身材合身丈量，並由同學簽認並製成丈量清冊，丈量服裝所需費用由廠商自行負擔，本校不另行補助。

 四、製作：應參照所提企劃書之規格、樣衣，之制式說明書製作。

五、服裝成品，應以專用袋包裝，包裝袋外貼妥單位、職稱、姓名及個人尺寸大小。

交貨驗收與付款：

一、廠商應於完成丈量後，夏季服裝於113年9月1日前交貨，冬季服裝於113年11月1日前交貨。

二、驗收：

（一）交貨點驗數量及外觀檢查、衣褲尺寸均無訛後:

 （1）由招標機關抽取乙套，送評選委員查驗。

 （2）檢驗結果必須全部符合規格要求之合格標準。

 （3）檢驗項目若有任何一項不合格，14日內得再送乙套複驗乙次，若經複驗仍不合格，招標機關將解除全部契約，全數退貨，不發還履約保證金。前述檢驗費用及樣品均由得標廠商負擔。

 （4）主、副料檢驗送招標機關指定第三公正檢驗單位；正本查驗，影本留存。

三、付款：本契約係採單價決標，依預估採購數量×單價＝總標價，惟結算時，仍以實際製作完成數量×單價給付總價。

基於評選公平原則，參加評選廠商陳列衣架、人台展示樣品、布樣、企劃書書面資料、投標時應提出評選之樣品（於開標當日當場擺設供評選），均不得顯示投標公司、廠商名稱、負責人、廠牌記號(標誌)，一律拒絕黏貼掩蔽，如有違反者，撤銷該廠商參選資格，廠商得標廠商之樣衣，封存於本校做為日後驗收之依據，未得標廠商之樣衣於決標後歸還。