三民家商運動服布料規格

1.男女短袖上衣

(1) 布料：吸濕排汗布

(2) 成份：面：polyester 100%；裡：cotton100%

(3) 幅寬與碼重：300 g/yd±5% (含)以上

(4) 染色堅牢度：4 級(含)以上

(5) 起毬性：4 級(含)以上

(6) 布料表層採用100%聚酯纖維異形結構紗線，藉由紡織技術形成，具空隙

的立體構面，並採用75D(含)以上的聚酯纖維，形成較佳的柔軟度，並於

裡層交織100 %棉質纖維形成較佳膚質觸感。

用色：白色、DIC色票26、549號 （如附件）

2.男女長袖上衣

(1) 布料：雙面布

(2) 成份：cotton60%與polyester 40%

(3) 幅寬與碼重：360g/yd(含)以上

(4) 染色堅牢度：4 級以上(含)以上

(5) 起毬性：3 級以上(含)以上

(6) 布料須採用聚酯纖維與棉纖混紡，具膚質觸感與不易起皺的特性。

顏色：白色、DIC色票26、549號 （如附件）

3.男女短褲、男女長褲

布料：T棉（NC）布料

表裡布成份：P：100％

內面成份：P：65％  C：35％

用色：（如上附件）

4.男女冬季外套

布料：T棉（NC）布料

表裡布成份：P：100％

內面成份：P：65％  C：35％

用色：（如上附件）